WORKBOOK

รายวิชา 1302 212 วัสดุวิศวกรรม (ENGINEERING MATERIALS)

ภาคการศึกษา 1/2552

อาจารย์ประจำวิชา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สุขอังคณา ลี

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สุริยา โชคสวัสดิ์

ชื่อ สกุล.....................................................................รหัส..........................................

กลุ่มเรียน.....................................เลขที่ .............................

วันเดือนปี ที่ส่ง..............................................

(กำหนดส่ง  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552)

บทที่ 1 การแบ่งกลุ่มวัสดุและการใช้งาน

- ถ้าเราแบ่งวัสดุตามการจัดเรียงตัวของอะตอม และ พันธะ จะสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มหลัก อะไรบ้าง และจงอธิบาย ที่ไม่คุณสมบัติทั่วไปของวัสดุแต่ละกลุ่ม

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- ในการผลิตไขควง ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่า เพราะเหตุใด ปลายไขควงจึงผลิตด้วยเหล็กกล้า และ หุ้มด้วยพลาสติกบริเวณที่จับ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

บทที่ 2 โครงสร้างของแข็งและจุดบกพร่องผลึก

- จงเขียน atomic configuration ในแต่ละระดับชั้นพลังงาน และวาดแสดง atom structure ของ แมกนีเซียม ที่มีเลขอะตอม 12

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- จงเขียน atomic configuration ของ โซเดียม (Na) เลขอะตอม 11 และ คลอรีน (Cl) เลขอะตอม 17 และพันธะระหว่างธาตุทั้งสองในการเกิดเป็นผลึก NaCl คือพันธะอะไร

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- เหล็กเหนียวมีจุดหลอมเหลว 1530 (C ในขณะที่ เชือกพลาสติด มีจุดหลอมเหลวเพียง 100 (C เป็นเพราะเหตุใด จงอธิบายโดยใช้หลักการของพลังงานพันธะที่เกิดในวัสดุทั้งสอง

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- จงแสดงความสัมพันธ์  (3a=4R สำหรับ BCC structure

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- จงคำนวณ the lattice constant (a) ของเหล็กที่มีโครงสร้างผลึกแบบ BCC  กำหนด รัศมีอะตอมของธาตุเหล็ก R= 0.124 nm ณ อุณหภูมิ 20 (C

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- จงแสดงว่าค่า atomic packing factor ของผลึก FCC เท่ากับ 0.74

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Copper มีโครงสร้างผลึกแบบ  FCC structure, รัศมีอะตอมมีค่าเท่ากับ 0.1278 nm, จงคำนวณ the volume of its unit cell ในหน่วย m3

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- Lead มีโครงสร้างผลึกแบบ FCC structure, รัศมีอะตอมมีค่าเท่ากับ 0.175 nm.  จงคำนวณ ปริมาตรอะตอมตะกั่วใน a unit cell

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- Nickel มีมีโครงสร้างผลึกแบบ FCC structure, รัศมีอะตอมมีค่าเท่ากับ 0.124 nm.  จงคำนวณ the volume of its unit cell ในหน่วย m3 และเมื่อ กำหนดค่า the atomic mass number เท่ากับ 58.69 และ เลขอะโวกาโดร์ เท่ากับ 6.023 x 1026 kmol-1 จงคำนวณความหนาแน่นของนิกเกิล

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- จงคำนวณหาจำนวนอะตอมใน 1 unit cell ของ HCP crystal structure พร้อมวาดรูปประกอบ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- Cobalt มีโครงสร้างผลึกแบบ HCP structure, รัศมีอะตอมมีค่าเท่ากับ 0.1253 nm มีค่าสัดส่วน c/a ratio เท่ากับ 1.623, จงคำนวณปริมาตรของ unit cell ของ Cobalt

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- จงวาดแสดง ระนาบ [111] และทิศทาง (110) ของผลึก FCC

บทที่ 3 สมบัติทางกลและการทดสอบ

1. นักศึกษา IE2 ทำการทดลองดึงชิ้นทดสอบทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 mm ยาว 50 mm ได้ผลการทดสอบดังตารางนี้ จงคำนวณ Stress และ Strain ของทุกจุดในตาราง จากนั้นให้พลอตกราฟ Stress และ Strain และ คำนวณ ค่า Young’s Modulus ของชิ้นทดสอบ (กำหนด g = 9.81 m/s2)

| Extensions (mm) | Force N | strain | Stress (N/mm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0.006 | 500 |  |  |
| 0.012 | 1000 |  |  |
| 0.018 | 1500 |  |  |
| 0.024 | 2000 |  |  |
| 0.030 | 2500 |  |  |
| 0.036 | 3000 |  |  |
| 0.042 | 3500 |  |  |
| 0.048 | 4000 |  |  |
| 0.060 | 4500 |  |  |
| 0.082 | 5000 |  |  |
| 0.118 | 5500 |  |  |
| 0.180 | 6000 |  |  |
| 0.290 | 6500 |  |  |
| 0.475 | 7000 |  |  |

The Young’s Modulus

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. นักศึกษา EE2 ทำการทดลอง Tensile test ของเหล็กชนิดหนึ่ง ชิ้นงานเป็นรูปทรงกระบอกตามมาตรฐาน มอก. มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 11 mm และมีความยาว gauge length 55 mm ผลการทดลองพบว่าที่ yield point อ่านค่าได้ 18 kN และ maximum load เท่ากับ 20 kN หลังจากชิ้นงานหักจากกันความยาว gauge length ใหม่วัดได้ 70 mm จงคำนวณ

- %Elongation

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- Ultimate tensile stress (ความต้านแรงดึงสูงสุด)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- Yield stress

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. A cylindrical specimen of stainless steel with a diameter of 12.8 mm and a gauge length of 50.8 mm is pulled in tension. Stress-strain curve of this specimen is shown in Figures 1 and 2.

Figure 1 Stress-strain curve of a stainless steel

Calculate

- The Young’s modulus

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- The yield stress at strain = 0.002 (use the magnified curve in Figure 2) The maximum load (kg) that the specimen can be sustained

Figure 2 Stress-strain curve of a stainless steel ขยายช่วง 0-0.007 ของ Figure 1

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- Gauge length หลังจากชิ้นงานขาดจากกัน

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

บทที่ 4 กลไกการเพิ่มความแข็งแรงให้กับโลหะ

- อธิบายหลักการของการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุโลหะ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- อธิบายการเพิ่มขึ้นของความเค้นของการทำ strain hardening

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- อธิบายหลักการของการเพิ่มความแข็งแรงโดย precipitation hardening

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- อธิบายเปรียบเทียบโลหะบริสุทธิ์ และโลหะผสม ว่าโลหะชนิดใดจะมีความแข็งแรงมากกว่ากัน เพราะเหตุใด

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- อธิบายประสิทธิภาพของขนาดอะตอมโลหะผสมในการเพิ่มความแข็งแรงให้โลหะ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- ชิ้นงานเหล็กกล้าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเกรนเฉลี่ย (d) เท่ากับ 0.01 mm มีค่า yield stress ((y) ได้เท่ากับ 230 MPa, ชิ้นงานเหล็กกล้าชนิดเดียวกันแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเกรนเฉลี่ยลดลงเป็น 0.006 mm วัดค่า (y ได้เพิ่มขึ้นเป็น 275 MPa, ถ้านักศึกษานำเหล็กชนิดเดียวกันแต่ขนาดเกรนเล็กลงโดยมีค่า d เท่ากับ 0.00435 mm จะได้ค่า (y เท่ากับเท่าไร ((y = (0 +kyd-1/2)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- ด้านหนึ่งของแผ่นโลหะเหล็กกล้าถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศที่มีความหนาแน่นของอะตอมคาร์บอนสูง  ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งปกคลุมด้วยบรรยากาศที่ไม่มีอะตอมคาร์บอน แผ่นเหล็กมีอุณหภูมิ 700 °C ถ้าการแพร่เป็นแบบสถานะคงตัว จงคำนวน  อัตราการถ่ายเทอะตอม หรือ Flux  ของอะตอมคาร์บอนในแผ่นเหล็ก

กำหนด 	ความหนาแน่นของคาร์บอนใต้ผิวเหล็กที่ระยะลึก 5 mm เท่ากับ 1.5 kg/m3

ความหนาแน่นของคาร์บอนใต้ผิวเหล็กที่ระยะลึก10 mm เท่ากับ 0.7 kg/m3

A diffusion coefficient ที่ 700 °C = 3.2 ( 10-11 m2/s

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- ในกระบวนการอบชุบเหล็กด้วยคาร์บอน ที่อุณหภูมิ 950 °C โดยมีความเข้มข้นของคาร์บอนเท่ากับ 0.25%โดยน้ำหนัก ถ้าที่ผิวของเหล็กมีความเข้มข้นของคาร์บอนเท่ากับ 1.20%โดยน้ำหนัก เราจะใช้เวลาเท่าใดในการอบเพื่อให้ใต้ผิวของเหล็กลึก 0.5 mm มีความเข้มข้นของคาร์บอนเป็น 0.8%โดยน้ำหนัก

กำหนด A diffusion coefficient ที่ 950 °C = 1.6 ( 10-11 m2/s

ตารางค่า Error function

Z			erf(Z)		Z	erf(Z)

0			0		0.25	0.2763

0.10		0.1125		0.30	0.3286

0.15		0.1680 		0.35	0.3794

0.20		0.2227		0.40	0.4284

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

บทที่ 9 กระบวนการขึ้นรูป

- อธิบายเปรียบเทียบ ข้อดี และข้อเสียของการขึ้นรูป

| การขึ้นรูป | ข้อดี | ข้อเสีย |
| --- | --- | --- |
| แบบเย็น |  |  |
| แบบร้อน |  |  |

- อธิบายอิทธิพลของการแปรรูปแบบเย็น และแบบร้อนต่อโครงสร้างจุลภาค

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- จงคำนวนเปอร์เซนต์การรีดเย็นของอะลูมิเนียมแผ่นจากความหนา 0.120 นิ้ว ไปเป็น 0.04 นิ้ว

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- แผ่นทองแดงผสมถูกรีดเย็นลดขนาดลง 20% เพื่อที่จะให้ได้ความหนา  3.00 มิลลิเมตร จากนั้น ถูกรีดซ้ำอีกครั้งเหลือความหนา 2 มิลลิเมตร จงหาเปอร์เซนต์การรีดเย็นของแผ่นทองแดงผสมทั้งหมด

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- จงหาเปอร์เซนต์ของการลดลงของพื้นที่หน้าตัด ของการรีดลวดจากเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 มิลลิเมตร เหลือเพียง 0.81 มิลลิเมตร

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

บทที่ 10 โลหะผสมและการเย็นตัว

- จงนิยามความหมายของศัพท์ทางเทคนิคต่อไปนี้

        - Nucleation

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

        - dendritic

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

        - cooling curve

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

        - alloys

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

        - Solid solution

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

        - Liquid solution

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

        - Phase

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

        - intermetallic compound

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- จงอธิบายอิทธิพลของ อัตราการเย็นตัวต่อรูปร่าง และขนาดของเกรน

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- เราสามารถทำให้เกรนของโลหะเล็กลงได้โดยวิธีใดบ้าง จงอธิบาย

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- จงอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการละลายเข้าด้วยกันได้เป็น solid solution  ของ Hume-Rothery รวมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- การละลายของอะตอมธาตุผสมในโลหะพื้นฐานจะมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- จากตารางต่อไปนี้จงใช้หลักเกณฑ์จากข้อ 5 วิเคราะห์ว่าโลหะชนิดใดสามารถละลายเข้าด้วยกันได้แบบ complete solid solubility

| Elements | Crystal structure | Atomic radius (nm) |
| --- | --- | --- |
| Silver Palladium Copper Gold Nickel Aluminium Sodium Tungsten Rhodium Molybdenum | FCC FCC FCC FCC FCC FCC BCC BCC FCC BCC | 0.144 0.137 0.128 0.144 0.125 0.143 0.185 0.137 0.134 0.136 |

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

บทที่ 11 เฟสไดอะแกรม

- เฟสหมายเลข  1  คือ________________, เฟสหมายเลข  2  คือ________________ และเฟสหมายเลข  3  คือ________________

- Liquidus lines ได้แก่ ______________________________________

- Solidus lines ได้แก่______________________________________

- Solvus lines ได้แก่______________________________________

- อะตอมธาตุ A มีความสามารถในการละลายใน (-Solid solution มากที่สุด เท่ากับ________wt%  ที่อุณหภูมิ___________°C

- อะตอมธาตุ B มีความสามารถในการละลายใน (-Solid solution มากที่สุด เท่ากับ________wt% ที่อุณหภูมิ___________°C

- จุดหลอมเหลวของธาตุ A เท่ากับ ________°C, จุดหลอมเหลวของธาตุ B เท่ากับ _________°C

- จากเฟสไดอะแกรมของ A-B จงเขียนปฏิกิริยา Eutectic จากกราฟจุด Eutectic คือจุดใด และ Eutectic temperature เท่ากับเท่าใด

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- คำนวณเปอร์เซนต์เฟส Liquid และ ( ของ Alloy ก (90%A -10%B) ที่จุด a (1300 (C)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

- คำนวณเปอร์เซนต์เฟส Liquid และ ( ของ Alloy ข (40%A -60%B) ที่จุด b (1500 (C)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- คำนวณเปอร์เซนต์เฟส Liquid และ ( ของ Alloy ค (10%A -90%B) ที่จุด c (2,000 °C)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

จงบอกอิทธิพลของธาตุต่างๆที่ให้มา ว่ามีผลกระทบ อย่างไร ต่อคุณสมบัติของเหล็กกล้า และบอกปริมาณของธาตุที่ยอมให้มีได้ในส่วนผสม

| ลำดับ | ธาตุ | ปริมาณที่ยอมให้มีได้ (%) | ผลกระทบต่อคุณสมบัติของเหล็กกล้า |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aluminium |  | ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... |
| 2 | Chromium |  | ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... |
| 3 | Manganese |  | ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... |
| 4 | Molybdenum |  | ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... |
| 5 | Nickel |  | ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... |
| 6 | Phosphorus |  | ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... |
| 7 | Silicon |  | ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... |
| 8 | Sulphur |  | ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... |
| 9 | Tungsten |  | ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... ……………………………………………………………...……… |
| 10 | Vanadium |  | ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... ……………………………………………………………... |

| ชนิดเหล็กกล้า | โครงสร้างจุลภาค | สมบัติทางกล | ตัวอย่างการนำไปใช้งาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2%C เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | เฟสที่ปรากฎ คือ................................... ............................................................. ............................................................. |  |  |
| 0.4%C เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง | เฟสที่ปรากฎ คือ................................... .......................................................... ............................................................ |  |  |
| 0.6%C เหล็กกล้าคาร์บอนสูง | เฟสที่ปรากฎ คือ................................... ............................................................ ........................................................... |  |  |

# Text boxes

Stress (N/mm2)

Strain

(+L

L+(

L

Alloy ก

a

Alloy ข

(

(+(

a

c

%B

C

D

H

A

b

F

Stress (N/m2)

Alloy ค

A

B

G

6

14

35

93.5

52.5

97

Stress (N/m2)